| # SHEAR STRENGTHS OF VARIOUS METALS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL | SHEAR (PSI) | MATERIAL | SHEAR (PSI) |
| Aluminum Sheet | - | Steel | - |
| Soft | 15,000 | .10 Carbon (Soft) | 45,000 |
| ½ Hard | 19,000 | .25 Carbon (Mild) | 50,000 |
| Full Hard | 25,000 | .50 Carbon | 70,000 |
| ## Brass Sheet | - | .75 Carbon | 80,000 |
| Soft | 30,000 | 1.00 Carbon | 85,000 |
| ½ Hard | 35,000 | 1.20 Carbon | 94,000 |
| Full Hard | 40,000 | 1.20 Carbon (Tempered) | 190,000 |
| ## Copper | - | Silicon | 65,000 |
| Rolled | 28,000 | Stainless (18-8) | 70,000 |
| ## Monel Metal | - | Nickel (3-1/4%) | 82,000 |
| Rolled | 65,000 | Nickel (5%) | 85,000 |